Ausschreibungstext

TH-100

Fensterlüftung – einstellbare Zufuhröffnung

Hersteller

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel.: +32 (0)56 62 71 11, Fax: +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

Serie

thermisch getrennte

Fensterlüftung

glasfalz – blendrahmeneinbau

Beschreibung

Eine Aluminium (Legierung 50 ST, Al Mg Si 0,5) Dosierlüftung, thermisch getrennt, geeignet für Alu-, Holz- und PVC-Einbau, mit Edelstahl-Insektenschutzgitter V2A (Maschenteilung 2,2 x 2,2mm). Aluminium Oberfläche E6/EV1 eloxiert, in RAL.... beschichtet.

Der Schieber besteht aus zwei gleichzeitig zu bedienenden Doppelschieber, 6mm voneinander entfernt; jeweils ein Alu-Schieber an der Außenseite und ein federnder andrückender Kunststoffschieber innen.

Endkappen (schwarz) aus Kunststoff, Betätigung über Handbedienung (aufliegender oder versenkter Drehknopf); Kette; Zugschnur; Aufliegendes Gestänge mit Handhebel oder Schiebeknopf, Motorbedienung (24V/230V).

Geeignet für waagerechten Glasfalzeinbau oben oder waagerechten Glasfalzeinbau unten (Glasstärke 20, 24mm; Glasabzugmaß 121mm (Montageart 60.21) oder 137mm (Montageart 61.21) und waagerechten Blendrahmeneinbau (Montageart 60.11: Bauhöhe 110mm; Einspannstärke 32mm und Montageart 61.11: Bauhöhe 150mm; Einspannstärke 20, 24mm). Der Luftdurchlass ist stufenlos verstellbar.

Darf nicht  verwendet werden in der Nähe vom Meer und Strand.

Material und oberflächebearbeitung

Innen- und Außenprofil: Aluminium AlMgSi 0.5

Oberflächebearbeitung: naturfarben (Silberfarbig E6/EV1 oder dunkelbronze E6/C34) eloxiert (20 Mikron) oder pulverbeschichtet (60 -70 Mikron) in RAL 8019 oder RAL 9016 (standard); alle RAL-Farben auf Bestellung

Thermische Trennung: PVC

Endkappen: PP

Farbe Endkappen: schwarz

Abmessungen

Glasabzug: 		121 mm

Höhe:			137 mm

Glasstärken:		20, 24 und 28 mm

Maximale Länge: 	6000 mm

Betätigungsmöglichkeiten

Manuelle Betätigung, stufenlos verstellbar

Zugschnurbetätigung, stufenlos verstellbar

Betätigung mit Einhängestange, stufenlos verstellbar

Motorbetätigung, 24 V DC, stufenlose Regelung

Technische Eigenschaften

TH100

Luftdurchlass:

- Q bei 2 Pa: 	102,0 m³/St/m

- Q bei 4 Pa:		144,0 m³/St/m

- Q bei 8 Pa:		204,0 m³/St/m

- Q bei 10 Pa: 	228,0 m³/St/m

- Q bei 20 Pa: 	322,0 m³/St/m

Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		22 (0;-1) dB

- In geschlossenem Zustand: 	32 (0;-1) dB

Wasserdichtigkeit bis: 		400 Pa (in geschlossenem Zustand)

Luftdicht bis: 			600 Pa (in geschlossenem Zustand)