Rooster 414VA

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Het raamrooster 414VA is een rooster opgebouwd uit Z-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden geplaatst op het glas of op het raamprofiel. Op de achterzijde van dit rooster is een regelbaar rooster voorzien dat traploos het debiet door het rooster kan regelen.

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

- U-vormig kaderprofiel met een totale hoogte van 27 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.

- Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde vertikale kaderprofielen.

- De Z-vormige lamellen met een stap van 33 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 20 mm.

- Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas 2,3 x 2,3 mm of 6 x 6 mm (18/8) strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

- Regelbaar rooster waarbij, met gebruik van een PVC knop, het debiet wordt geregeld dat over het volledige rooster 414VA wordt verplaatst. Dit gebeurt dmv verticale sleuven, voorzien van een aluminiumschuif waarachter een aandrukkende kunststofschuiver zit om de winddichtheid te garanderen.

prestatieniveau

Debiet (voor combinatie met regelbaar rooster van 130 mm hoog of 150 mm hoog)/

- K-factor aanzuig: 28,13

- Ce-coëfficient: 0,189

Doorlaat:

- Visueel vrije doorlaat: 59%

- Fysisch vrije doorlaat: 45%

Bescherming

- IP-klasse:IP2XD (met gaas; elektrische installatie op minstens 100mm)

Inbouwdiepte glas	: 21 mm

Stap van de lamellen	: 33 mm

Flensbreedte		: 24, 28 of 32 mm

Dikte regelbaar rooster	: 23 mm

Totale dikte		: 57 mm

Regelbaar rooster met vaste hoogte: 100 mm, 130 mm of 150 mm

BEDIENING

• Draaiknop (standaard)

• Stangbediening

• Koordbediening

• Motorbediening

NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1 (debietberekening)

EN 12020-2 (aluminium standaard)
EN AW 6063 T66 (legering aluminium)
EN 60529 (IP klasse)