bestektekst

451

rooster - Inbouw

fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

ESTETHISCH

inbouw

Muur

VARIABELE LAMELSTAP

MET Z-LAMELLEN

types

451, 451-ZF

omschrijving

Het muurrooster 451 is een inbouwrooster opgebouwd uit Z-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden ingebouwd in de muur. Optioneel kan een variabele lamelstap toegepast worden.

- L-vormige kaderprofielen met een totale hoogte van 32 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.
- Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde vertikale kaderprofielen.
- Voor grotere breedtes dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.
- De Z-vormige lamellen met een stap van 66 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 47 mm.
- Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas (18/8) van 6 x 6 mm strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord van 3,6mm.

materiaal & afwerking

Materiaal:
- Aluminium Al Mg Si 0,5

Oppervlaktebehandelingen:
- Natuurkleurig geanodiseerd : 20 à 22 micron
- Donkerbronskleurig geanodiseerd : 20 à 22 micron
- Gemoffeld in RAL-kleuren : vooraf bruut gemonteerd en nadien gebrugaliseerd en gepoederlakt zodat alle zaagsneden en hoekverbindingen een hechte poederlaag van 60 à 70 micron garanderen.

afmetingen

Inbouwdiepte		: 60 mm

Stap van de lamellen	: 66 mm

Aanslag van het kader	: 25 mm

Totale dikte		: 65 mm

Minimumafmetingen	: 300 mm x 300 mm (B x H)

Maximumafmetingen	: 4000 mm x 1200 mm (B x H)

montage

Door erkende plaatser, volgens de installatierichtlijnen, steeds met de lamellen horizontaal

De vastzetting van het rooster kan gebeuren door middel van doken nr. 429 (meegeleverd).

Voor roosters van meer dan 3 m2 moet een achterliggende structuur worden voorzien ter versteviging.

opties

- Watergoot: Gemonteerd onder de onderste lamel; zorgt voor een betere waterafvloeiing. Deze watergoot is vervaardigd uit aluminium AlMgSi 0,5 en geanodiseerd of gemoffeld in dezelfde afwerking als het rooster

- Afdruiplamel: Een lamel gemonteerd aan de voorzijde van het rooster ter voorkoming van afzetstrepen op de onderliggende gevel.

- Variabele lamelstap: Variabele lamelstap mogelijk tussen 66 en 132 mm.

- Tegenkader: standaard is het rooster 491 uitgerust met een kader. Een tegenkader kan als optie voorzien worden ter afwerking aan de binnenzijde.

- Filter: Filtercassette die bevestigd wordt op het kader (filterklasse G3)

- Muggengaas: Anti-statisch inox 304 muggengaas 2,3 x 2,3 mm / vogelgaas 10 x 10 mm.

- Afneembaar muggengaas: anti-statisch inox 304 muggengaas 2,3 x 2,3 mm / mazendraad 6 x 6 mm / vogelgaas 10 x 10 mm met geïntegreerde afdruiplamel

- Regelbaar rooster: een regelbaar rooster wordt voorzien aan de achterzijde van het rooster. Hierdoor kan het debiet traploos geregeld worden.

- Zonder Flens: Een rooster zonder omringende flens.

technische eigenschappen

Debiet:

- K-factor aanzuig: 13,62

- K-factor uitblaas: 14,91

- Ce-coëfficient: 0,271

- Cd-coëfficient: 0,259

Doorlaat:

- Visueel vrije doorlaat: 70%

- Fysisch vrije doorlaat: 49%

Bescherming

- HEVAC-klasse 0,0m/s: B3 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

- HEVAC-klasse 0,5m/s: B3 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

- HEVAC-klasse 1,0m/s: C3 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

- HEVAC-klasse 1,5m/s: C3 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

- HEVAC-klasse 0,0m/s: B3 (met watergoot; muggengaas 6 x 6 mm)

- HEVAC-klasse 0,5m/s: B3 (met watergoot; muggengaas 6 x 6 mm)

- HEVAC-klasse 1,0m/s: C3 (met watergoot; muggengaas 6 x 6 mm)

- HEVAC-klasse 1,5m/s: C3 (met watergoot; muggengaas 6 x 6 mm)

normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:

EN 13141-1

EN 12020-2
EN AW 6063 T66

EN 13030 (waterwerendheid)