Rooster 433

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Het muurrooster 433 is een opbouwrooster opgebouwd uit I-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden gemonteerd op de muur.

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

- Opbouw kaderprofielen met een totale hoogte van 8 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.

- Aluminium lamellen zitten in de vertikale kaderprofielen vast d.m.v. een staaf die door de lamel geperforeerd is, waardoor een rotatie gerealiseerd wordt.

- Voor de dampkaproosters (173X173mm en 210X210mm en 246X246mm ) zijn
de lamellen onderling verbonden en gaan samen open/dicht.

- De lamellen van de overdrukroosters worden onderling niet verbonden, elke lamel kan dus apart openen.

- Bij de dampkaproosters hebben de lamellen een stap van 37mm, bij overdrukroosters bedraagt dit 99mm

prestatieniveau

Doorlaat:

- Opening van de lamellen bij 10Pa drukverschil buiten - binnen

Opbouwdiepte		: 29 mm

Stap van de lamellen	: 37 mm (dampkap), 99 mm (overdruk)

Hoogte van het kader	: 8 mm

Vaste afmetingen:

Damkaproosters	: 173 x 173 mm, 210 x 210 mm, 246 x 246 mm

Hoogte:			: veelvoud van 100 mm + 228 mm (overdrukroosters)

Maximale breedte	: 800 mm

NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1 (debietberekening)

EN 12020-2 (aluminium standaard)
EN AW 6063 T66 (legering aluminium)