Rooster 427

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Het muurrooster 427 is een rooster opgebouwd uit beweegbare I-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden ingebouwd in de muur.

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

- L-vormige kaderprofielen met een totale hoogte van 64 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.

- Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde verticale kaderprofielen.

- De beweegbare I-vormige lamellen met een stap van 100 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 88 mm.

- Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas 6 x 6 mm of 2,3 x 2,3 mm (18/8) strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

- Mogelijke opties: afdruiplamel, zonder flens.

Opmerking: voor grotere breedten dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.

prestatieniveau

Debiet:

- K-factor aanzuig: 11,41

- K-factor uitblaas: 11,65

- Ce-coëfficient: 0,296

- Cd-coëfficient: 0,293

Doorlaat:

- Visueel vrije doorlaat: 88%

- Fysisch vrije doorlaat: 53%

Inbouwdiepte		: 82 mm

Stap van de lamellen	: 100 mm

Aanslag van het kader	: 50 mm

Totale dikte		: 87 mm

BEDIENINGEN

427/1: Manuele bediening

427/2: Kabelbediening tot 5000mm

427/3: Ultraflexbediening van maximum 7 meter

427/4: Motorbediening 220V of 24Volt

427/5: Luchtrdukbediening

NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1 (debietberekening)

EN 12020-2 (aluminium standaard)
EN AW 6063 T66 (legering aluminium)