bestektekst

494

rooster - Inbouw

fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

ESTETHISCH

raam

STORM

MET S-LAMELLEN

types

494

omschrijving

Het raamrooster 494 is een rooster opgebouwd uit S-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden ingebouwd in het raam.

- U-vormige kaderprofielen met een totale hoogte van 27 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.
- Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde vertikale kaderprofielen.
- Voor grotere breedten dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.
- De S-vormige lamellen met een stap van 33 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 16 mm.
- Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas (18/8) van 2,3x2,3mm strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord van 3,6mm.

materiaal & afwerking

Materiaal:
- Aluminium Al Mg Si 0,5

Oppervlaktebehandelingen:
- Natuurkleurig geanodiseerd : 20 à 22 micron
- Donkerbronskleurig geanodiseerd : 20 à 22 micron
- Gemoffeld in RAL-kleuren : vooraf bruut gemonteerd en nadien gebrugaliseerd en gepoederlakt zodat alle zaagsneden en hoekverbindingen een hechte poederlaag van 60 à 70 micron garanderen.

afmetingen

Inbouwdiepte glas	: 21 mm

Stap van de lamellen	: 33 mm

Flensbreedte		: 24, 28 of 32 mm

Totale dikte		: 34 mm

Minimumafmetingen	:130 mm x 130 mm (B x H)

Maximumafmetingen	: 4000 mm x 1200 mm (B x H)

montage

Door erkende plaatser, volgens de installatierichtlijnen, steeds met de lamellen horizontaal.

Te plaatsen zoals dubbel glas.

opties

- Watergoot: Gemonteerd onder de onderste lamel; zorgt voor een betere waterafvloeiing. Deze watergoot is vervaardigd uit aluminium AlMgSi 0,5 en geanodiseerd of gemoffeld in dezelfde afwerking als het rooster

- Filter: Filtercassette die bevestigd wordt op het kader (filterklasse G3)

- Muggengaas: Anti-statisch inox 304 mazendraad 6 x 6 mm / vogelgaas 10 x 10 mm.

- Regelbaar rooster: een regelbaar rooster wordt voorzien aan de achterzijde van het rooster. Hierdoor kan het debiet traploos geregeld worden.

technische eigenschappen

Debiet:

- K-factor aanzuig: 123,5

- K-factor uitblaas: 118,1

- Ce-coëfficient: 0,090

- Cd-coëfficient: 0,092

Doorlaat:

- Visueel vrije doorlaat: 57%

- Fysisch vrije doorlaat: 26%

Bescherming

- HEVAC-klasse 0,0m/s: A4 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

- HEVAC-klasse 0,5m/s: A4 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

- HEVAC-klasse 1,0m/s: B4 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

- HEVAC-klasse 1,5m/s: D4 (met watergoot; muggengaas 2,3x2,3mm)

normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:

EN 13141-1

EN 12020-2
EN AW 6063 T66
EN 60529 (IP klasse)

EN 13030 (waterwerendheid)