Rooster 414R

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

Het raamrooster 414R is een rond rooster opgebouwd uit Z-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden geplaatst op het glas of op het raamprofiel

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5

- Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)

- Vervaardigd uit U-vormig kaderprofiel met een totale hoogte van 27 mm dat op één punt werd gelast.

- Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde verticale kaderprofielen.

- De Z-vormige lamellen met een hoogte van 33 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 20 mm.

- Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas 2,3 x 2,3 mm of 6 x 6 mm (18/8) strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

prestatieniveau

Debiet:

- K-factor aanzuig: 23,56

- K-factor uitblaas: 25,51

- Ce-coëfficient: 0,206

- Cd-coëfficient: 0,198

Doorlaat:

- Visueel vrije doorlaat: 59%

- Fysisch vrije doorlaat: 40,5%

Bescherming

- IP-klasse:IP2XD (met gaas; elektrische installatie op minstens 100mm)

Inbouwdiepte glas	: 23 mm

Stap van de lamellen	: 33 mm

Flensbreedte		: 24, 28 of 32 mm

Totale dikte		: 36 mm

NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1 (debietberekening)

EN 12020-2 (aluminium standaard)
EN AW 6063 T66 (legering aluminium)
EN 60529 (IP klasse)