461: Deurrooster

Materiaal :

- Aluminium Al Mg Si 0,5

Oppervlaktebehandeling:

- Natuurkleurig geanodiseerd : 20 à 22 micron

- Gepoederlakt in RAL-kleuren : vooraf bruut gemonteerd en nadien gebrugaliseerd en gepoederlakt zodat alle zaagsneden en hoekverbindingen een hechte poederlaag van 60 à 70 micron garanderen.

Uitvoering:

- Kaderprofielen met een totale hoogte van 19,5 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.

- De maximale lengte in één deel bedraagt 800 mm.

- De V-vormige lamellen hebben een hoogte van 20 mm.

- De onderlinge afstand van de lamellen bedraagt 20 mm.

- Op de achterzijde van het cassette rooster wordt een tegenkader voorzien dat perfekt past op het rooster.

- Geschikt voor deuren van minimum30 tot maximum 47 mm dikte

- Aanslag kader : 15 mm

- Maximale breedte in een deel : 800 mm

Montage :

- De vastzetting van de roosters en kaders kan gebeuren door middel van bijgevoegde schroeven.