621: Grille murale, à encastrer, type lourd, inox

Matériaux :

- Inox 316/L

- Moustiquaire en Inox 304 - 6x6x0,45 mm

Exécution :

- Profils cadres d'une hauteur totale de 41,5 mm, biseautés et assemblés par des soudures à points.

- L'épaisseur minimum des profils s'élève à 1,5 mm.

- Les lames en forme de Z d'une hauteur de 50 mm sont fixées dans le cadre par des soudures à points. .

- La distance entre les lames s'élève à 34 mm.

- Au dos de la grille on fixe une moustiquaire en inox (304) (6 x 6 x 0,45 mm).

- Profondeur d'encastrement : 43 mm

- Epaisseur totale : 50 mm

- Recouvrement du cadre : 40 mm

- Passage d'air visuel : 70%

Montage :

- Fixation par doguets.