371: Grille de sol

Matériaux :

- Aluminium Al Mg Si 0,5

Traitement de surface :

- Anodisé ton naturel : 20 à 22 microns

- Anodisé teinte champagne : 20 à 22 microns

- Anodisé doré : 20 à 22 microns

- Thermolaqué en teintes RAL : monté d'abord en brut, ensuite chromaté et thermolaqué afin de garantir une finition parfaite au niveau des angles de coupes et des coins (de 60 à 70 microns).

Exécution:

- Barres en aluminium d'une section de 20 x 8 mm.

- La distance entre les barres est de 12,5 mm.

- La grille est fabriquée en parties de 1,2 mètre max.

- Cadres de 3,5 mètres, et muni d'une bande insonorisante.

- Disponible avec un cadre en forme de L ou sans cadre.

- Hauteur du cadre : 25 mm (mesures hors tout)

Applications :

- Grilles pour fosses d'écoulement de piscines, de caves, d'abattoirs, etc.

- Grilles de recouvrement des caniveaux dans les salles d'ordinateurs.

Montage :

- La grille peut être fixée au moyen des doguets n° 231.