327/2: La ventilation vitrée, double vitrage

Matériaux :

- Aluminium Al Mg Si 0,5

Traitement de surface :

- Anodisé ton naturel : 20 à 22 microns

- Anodisé bronze foncé 20 à 22 microns

- Thermolaqué en teintes RAL : monté d'abord en brut et chromaté ensuite et thermolaqué pour garantir une finition parfaite au niveau des coins et ongles de coupes(de 60 à 70 microns).

Exécution:

- Cadre en aluminium avec profils extérieurs biseautés (bon rejet d'eau) avec des lames de verre dont l'épaisseur de vitrage est de 16 mm. Etanché à l'eau du fait de 2 joints en caoutchouc qui assurent une étanchéité parfaite.

- Le rapport hauteur/longueur des lames de verre est de 1/8

- La hauteur des lames de verre varie de 100 à 400 mm, L'angle minimum en position ouverte est de 78°

Commandes possibles :

- Commande manuelle.

- Commande à tringle

- A moteur

- Par vérin

Options

- Grille à lames sans cadre

- Grille à lames sans vitrage

- Exécution verticale

- Avec un profil U de 22 mm pour pose dans des châssis en aluminium, en bois ou en PVC