LASTENBOEKBESCHRIJVING LOGGIALU®

Fabricaat	: RENSON LOGGIA® SCHUIFPANELEN

Type 		: LOGGIALU® PLANO 0140 (PA-G-6.2100)

Omschrijving :

RENSON LOGGIALU® PLANO 0140 is een elegant en efficiënt zonweringspaneel dat dient voor het beheren van de warmtetoetreding en het natuurlijke daglicht. Het concept van dit systeem maakt het mogeljik om het paneel naar de ideale positie te verschuiven. Het stevig omlopende kader garandeert een goede vormvastheid van het geheel, terwijl de aluminium lamellen discreet en zonder zichtbare bevestiging in de verticale zijprofielen van het kader ingewerkt zijn.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 5002155

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Paneel voldoet aan alle CE vereisten zoals vermeld in de Prestatieverklaring DoP/RP/001 op basis van geharmoniseerde technische specificaties volgens EN 13659:2004.

Oppervlaktebehandeling – aluminium :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Kader :

- Verticale kaderprofielen LG.040.07, zijdelings voorzien van afdekprofiel LG.040.08 voor volledig vlak uitzicht, uit geëxtrudeerd aluminium.

  - Afmetingen van het kaderprofiel :

    - Breedte : 40 mm

    - Diepte : 40 mm

    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 94.248 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 67.516 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Afhankelijk van de hoogtemaat van het schuifpaneel kan het horizontale kaderprofiel (boven en/of beneden) 70 mm hoog zijn in plaats van 40 mm.

  - Horizontaal kaderprofiel LG.040.09 :

    - Diepte : 40 mm

    - Hoogte : 40 mm

    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 75.158 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 72.301 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

  - Horizontaal kaderprofiel LG.040.70 :

    - Diepte : 40 mm

    - Hoogte : 70 mm

    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 317.123 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 116.033 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Onzichtbaar hoekverbindingen dmv afdekprofiel en afdekkapjes.

- Lamellen :

- Rechthoek vormige aluminium lamellen ICP.033.01, discreet en zonder zichtbare bevestiging in de verticale zijprofielen van het kander ingewerkt.

- Afmetingen :

    - Hoogte :  16 mm

    - Diepte : 33 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 46°

    - Loodrechte visuele opening : 34 mm

    - Stap : 50 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Lamellenhelling : 90° (tov de verticale richting)

    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 4.837 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 15.391 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Lamellen discreet en zonder zichtbare bevestiging in de verticale zijprofielen van het kader ingewerkt

- Schuifbeslag :

- Hoogwaardig onderhoudsvrij schuifbeslag, bestaande uit : schuifrail (boven) met loopwagen / ophangbeugel en regelbare railstop ; geleiding (onder) aluminium L-profiel 20/20/4 en kunststofgeleider ; zijdelingse rubberstop om beschadigingen van het paneel te vermijden

- Bewegingsmogelijkheden van het schuifpaneel (volgens gekozen uitvoering) : eenvoudig- of symmetrisch schuivend

- Gemotoriseerde bediening - volgens gekozen uitvoering :

    - 230V motor – voor aansluiting op eenvoudig schakelaar of bedieningssysteem v/h gebouw

- Schuifbeslag “CE” gekeurd

- Systeemeigenschappen :

- Lamellen discreet en zonder zichtbare bevestiging in de verticale zijprofielen van het kader ingewerkt

- Kaderprofiel met volledig vlak uitzicht en met onzichtbare binnenliggende hoekverbindingen

- Afhankelijk van de hoogtemaat van het schuifpaneel kan het horizontale kaderprofiel (boven en/of beneden) 70 mm hoog zijn in plaats van 40 mm

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Optionele toebehoren :

- Flexibele ondergeleiding Flexguide®: zelfregelende ondergeleiding voor hellende vlaktes met L-, T of U-vorming (ingewerkt) ondergeleidingsprofiel - zie afzonderlijke bestektekst.