GRILLE à ENCASTRER TYPE RENSON 421RC3

DESCRIPTIF POUR CAHIER DE CHARGES

La grille murale Renson 421RC3 est une grille à encastrer avec les caractéristiques suivantes :

- esthétique

  - fonction pare-vue

    - Vue horizontale fermée par l’utilisation d’un pas de lame qui n’est pas supérieur à la hauteur de la lame.

    - Pas de lame = 50 mm

    - Hauteur de lame = 56 mm

  - assemblée de manière invisible à l’aide de supports de lames en aluminium

  - montage invisible à l’aide des doguets en inox.

  - angles coupés en biais et assemblés par pression à l’aide d’équerres d’angle

  - recouvrement du cadre = 38 mm

- anti-effraction (conformément aux normes EN1627 à EN1630 (2011))

  - classe : RC3 (pour grilles jusqu’à 4,8 m²)

  - à fournir : rapport de test officiel (WTCB-BBRI)

- passage d’air

  - surface physique libre : 43%

  - visual free area: 70%

  - caractéristique aérodynamiques selon EN 13030:2001 (avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm)

    - facteur K aspiration = 1/ce² = 13,82  /  Ce = 0,269

    - facteur K extraction K = 1/cd² = 12,85  /  Cd = 0,279

  - à fournir : rapport de test officiel aérodynamiques (BSRIA, 54763/2) conformément à la norme EN 13030:2001, pour déterminer les caractéristiques

- étanchéité à l’eau

  - recouvrement mutuel des lames avec barrière contre la montée d’eau

- matière

  - composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)

  - exécution avec moustiquaire en inox 18/8, maillage 2,3mm x 2,3mm

  - traitement de surface :

    - Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm, ou

OU

    - Thermolaquage en couleur RAL au choix avec épaisseur de 60 – 80 µm

- profondeur d’encastrement : 46 mm

- options

  - treillis alternatifs : mousitiquaire 6mm x 6mm ou treillis 10 x 10 mm.

  - profil récupérateur d’eau pour une meilleure étanchéité à l’eau

  - profil larmier pour éviter les traces d’eau sur la façade

  - moustiquaire amovible : pour un nettoyage facile et avec profil larmier intégré

  - filtre classe G4